차량용 요소 시방서

1. 품    명 : 차량용 요소

2. 형    태 : 무색 결정

3. 시험방법

ㅇ 대기환경보전법 시행규칙〔별표 33〕자동차 촉매제의 제조기준에 의해 제조되어 KS R ISO 22241-2_KR_디젤엔진 NOx 환원제 AUS32_제2부 시험방법에 따른다.

< 별표 33 - 촉매제 제조기준 >

항 목	단 위	기 준
		최소 기준	최대 기준
요소함량	%(m/m)	31.8	33.2
밀도@ 20℃	㎏/㎥	1087	1093
굴절지수@ 20℃	-	1.3814	1.3843
알칼리도(NH3)	%(m/m)	-	0.2
뷰렛	%(m/m)	-	0.3
알데히드	㎎/㎏	-	5
불용해성물질	㎎/㎏	-	20
인(PO4)	㎎/㎏	-	0.5
칼슘(Ca)	㎎/㎏	-	0.5
철(Fe)	㎎/㎏	-	0.5
구리(Cu)	㎎/㎏	-	0.2
아연(Zn)	㎎/㎏	-	0.2
크롬(Cr)	㎎/㎏	-	0.2
니켈(Ni)	㎎/㎏	-	0.2
알루미늄(Al)	㎎/㎏	-	0.5
마그네슘(Mg)	㎎/㎏	-	0.5
나트륨(Na)	㎎/㎏	-	0.5
칼륨(K)	㎎/㎏	-	0.5

4. 포장 규격

ㅇ 포장단위는 1,000kg/백이고, 내용물이 유실 또는 훼손되거나 변질되지 않도록 포장되어야 한다.

5. 검사 ㆍ 검수 기준

가. 검사

ㅇ 검사 항목 : 3. 시험방법에 따른다.

ㅇ 품질검사를 위한 시료채취는 비축사업자와 조달청 담당자가 공동 입회하에 시료채취 후 제조하여, 비축사업자가 국내 공인시험기관에 직접 검사를 의뢰한다. (검사비용은 차량용 요소 비축사업자가 부담)

ㅇ 검사 합격 판정

- 국내 공인시험기관으로부터의 결과는 대기환경보전법 시행규칙〔별표 33〕자동차 촉매제의 제조기준을 모두 만족하여야 한다.

- 불합격으로 판정되었을 경우에는 재납품에 따른 모든 비용은 비축사업자가 부담하여야 한다.

나. 검수

ㅇ 창고에 반입될 차량용 요소에 대하여 운반 일정 등에 대한 사항을 사전에 조달청에 고지하여야 하며, 공동 입회하에 수량을 산출한다.

다. 기타 사항

ㅇ 검사․검수 완료 후 시료샘플링 관리대장(붙임서식 참조), 국내 공인시험기관 검사 결과서 등을 조달청에 제출하여야 한다.

6. 납품 장소 : 차량용 요소 비축사업자 창고

7. 납품기한 : 구매 계약 후 120일 (단, 요소 공급망 수급 관련 동향 등을 고려하여 비축사업자와 협의하여 조정 가능함)

< 붙임 >

시료샘플링 관리대장

1. 반입일/채취일

창고 반입일 00.00.00  / 시료 채취일 00.00.00

2. 샘플링 Bag 선정방식

무작위 선정

3. 샘플채취 및

시료 사진

무작위 샘플Bag 및 시료 사진 첨부

* 시료에 아래의 내용이 포함된 스티커를 부착한다.

차량용 요소 시료

1. 시료 채취일 :

2. 요소수 제조일 :

3. 요소 생산지 : (예) 중국산

4. 종       류 : 차량용 요소

5. 검  사  자  : 조달청             (서명)

6. 입  회  자  : 사업자             (서명)

※ 시험기관 이외에 개봉을 금함

4. 샘플채취 입회자

조달청 000(인), 000(인), 사업자 000(인), 000(인)

5. 시험기관

6. 시험기관 의뢰일

7. 시험기관 의뢰자

의뢰자       000(인)

20○○. ○○. ○○.

확인 :  조달청 ○ ○ ○ (인)      사업자 ○ ○ ○ (인)